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Technische Datasheet - Premium EVA Foam Medium Density
Productoverzicht
Productnaam: Premium EVA Foam Medium Density
Materiaalkwaliteit: Medium Density EVA Foam
Foamtastic assortiment: Zwart en wit; diktes 2, 3, 5, 8 en 10 mm; formaten 2 x 1 m, 1 x 1 m en 0,5 x 1 m.

Technische gegevens
	Eigenschap
	Testmethode
	Typische / opgegeven waarde

	Basis / samenstelling
	-
	80% EVA / 20% EPDM

	Celstructuur
	-
	Gesloten cel

	Dichtheid
	ISO 845-88 / ASTM D3575
	60 ± 10 kg/m³

	Waterabsorptie
	ASTM D1056
	<5%

	Constant temperatuurbereik
	ASTM D3575
	-30 °C tot +70 °C

	Rek bij breuk
	ASTM D412
	>280%

	Treksterkte
	ASTM D412
	5 kgf/cm² (500 kPa)

	Scheurweerstand
	ASTM D624
	2,5 kgf/cm (2,5 kN/m)

	Lucht- / UV-bestendigheid
	-
	Zeer goed

	Ozonbestendigheid
	-
	48 h / 200 pphm

	Druksterkte bij 25%
	ASTM D1056/85
	0,35 kgf/cm² (35 kPa)

	Compression set bij 25%
	ASTM D395
	<40%

	Shore-hardheid
	ASTM D2240
	Shore 00: 35-55

	Brandgedrag
	FMVSS 302
	Getest volgens FMVSS 302

	Vulkanisatie
	-
	Peroxide cured, zonder zwavel

	Vermelde norm
	ASTM D1056
	RE 41 / 2A1



* Technische waarden zijn typische / door de leverancier opgegeven waarden.

Materiaalprofiel
Deze Medium Density EVA Foam is een metallocene-based expanded rubber compound van 80% EVA en 20% EPDM. De combinatie geeft een zachte, flexibele gesloten-cel foam met hoge rekbaarheid en goede weerstand tegen UV, temperatuur en chemicaliën.

Verwerking en toepassingen
Binnen Foamtastic Crafts wordt deze Medium Density EVA foam gepositioneerd voor wearable builds, ronde en organische vormen. De foam kan worden gesneden, warmgevormd, met een Dremel worden gemodelleerd en nat worden geschuurd. Ingesneden lijnen en patronen openen zich bij verhitting (heat-expanded detailing). Toepassingen zijn onder meer cosplay armor, maskers, hoofddeksels, hoorns, creature builds, kostuumbouw, theater en film, decorbouw en carnaval.

Voor verlijmen adviseert Foamtastic Crafts Foamtastic Wakol Contactlijm. Worbla hecht zeer goed aan deze foam en kan worden gebruikt voor extra stevigheid en vormvastheid. Kleine naden en oneffenheden kunnen worden afgewerkt met een flexibele filler. Na heatsealen kan de foam worden geseald en geprimed met FlexBond of met een flexibele sprayprimer, zoals de Flexible Primer van Green Stuff World of Plasti Dip. Voor beschildering zijn onder andere Amsterdam Acrylics, Pébéo, DecoArt en Cadence Hybrid geschikt.

Belangrijke informatie
De technische waarden in deze datasheet zijn typische / door de leverancier opgegeven waarden en dienen als richtlijn. Zij vormen geen gegarandeerde productspecificatie. De gebruiker dient de geschiktheid voor een specifieke of kritische toepassing zelf te bevestigen.
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